JODŁA (Abies alba Mill.)

- Drewno z twardzielą niezabarwioną, bez przewodów żywicznych, matowe, niekiedy z lekko różowawym lub żółtawym odcieniem. Drewno wczesne niezbyt wyraźnie odgraniczone od późnego, którego ciemniejsze zabarwienie umożliwia odróżnienie poszczególnych słojów rocznych. Świeże drewno o zapachu zjełczałego masła, suche jest bezwonne. Około 90% drewna stanowią cewki, które w drewnie wczesnym są cienkościenne z dużym światłem komórkowym na przekroju poprzecznym. W drewnie późnym są grubościenne z małym światłem.

- Kora z licznymi wypukłymi pęcherzami żywicznymi, białawo szara, początkowo ciemna i gładka, u starszych drzew, szczególnie w odziomkowej części, dość gruba i spękana w niezbyt regularne, wąskie i prostokątne płytki.

- Promienie rdzeniowe homogeniczne i jednoszeregowe.

- Przewody żywiczne – brak.

- Właściwości. Drewno lekkie, o gęstości w stanie PS  0,44 g/cm3 i ŚW 0,98 g/cm3 , o średnim współczynniku kurczliwości, bardzo łatwo łupliwe. Zaliczane jest do drewna bardzo miękkiego, o twardości 29,8 MPa /wgJanki/ na przekroju poprzecznym.

- Wady. Najczęstsze wady drewna: krzywizny, skręt włókien, ciemno zabarwiona twardziel, nieregularna budowa przyrostów rocznych, pęknięcia okrężne, drewno reakcyjne, zgnilizny pnia, rak jodłowy, żery owadów . Grzyby najczęstsze: sinizna - spp, Heterobasidion annosus.

- Zastosowanie jako drewno łuszczarskie, tartaczne, celulozowe.

MODRZEW  (Larix decidua Mill.)

- Drewno z twardzielą bladobrązową do czerwonobrązowej, lekko połyskujące z wąską strefą bielastą o barwie żółtobiałej. Słoje roczne minimalnie faliste, bardzo wyraźne o dużym zróżnicowaniu w barwie drewna wczesnego i późnego. Liczne sęki ciemnobrunatne w okółkach lub pojedynczo. Zapach żywiczny.

- Kora brązowa dość wcześnie łuszcząca się, u starszych drzew głęboko spękana szaro rdzawa na przekroju kwistobrązowa. Cewki stanowią ok. 90% drewna, w drewnie wczesnym są cienkościenne, w drewnie późnym  grubościenne.

- Promienie rdzeniowe niejednorodne jednoszeregowe rzadziej wieloszeregowe.

- Przewody żywiczne poziome w promieniach rdzeniowych, przewody żywiczne pionowe na granicy drewna wczesnego i późnego o średnicy 0,06-0,09 mm.

- Właściwości. Umiarkowanie lekkie o gęstości drewna PS 0,68 g/cm3  i  ŚW 0,75 g/cm3 . O bardzo dużym współczynniku kurczliwości, łatwo łupliwe. Zaliczane jest do drewna miękkiego o twardości 38,4 MPa /wg Janki/ na przekroju poprzecznym.

- Wady drewna. Zbieżystość, krzywizny (szablowatość), skręt włókien, przemieszczenia rdzenia, pęcherze żywiczne, rak.

- Zastosowanie jako drewno okleinowe, tartaczne, szkutnicze.

SOSNA (Pinus sylvestris L.)

- Drewno z zabarwioną twardzielą na kolor od różowego do brunatnoczerwonawego. W drewnie świeżym tuż po ścięciu twardziel zbliżona kolorem do bielu. W krótkim czasie ciemnieje. Strefa bielasta dość szeroka do 1/3 długości promienia żółtawobiała. Słoje roczne wyraźne z dość wyraźnym przejściem od jasnego drewna wczesnego do ciemniejszego późnego. Udział drewna późnego stosunkowo mały do 25% szerokości słoja.

- Kora początkowo cienka żółtawa lub czerwonobrunatna, łuszcząca się cienkimi płatami. W części odziomkowej starszych drzew gruba, głęboko spękana barwy brunatnej.

- Promienie rdzeniowe niejednorodne, jednoszeregowe.

- Przewody żywiczne poziome przewody żywiczne w promieniach rdzeniowych o średnicy  0,036-0,048 mm, przewody podłużne średnicy 0,06-0,13 mm i długości 10-80 cm. Przewody żywiczne  stanowią ok. 2% drewna.

- Właściwości. Drewno lekkie o gęstości PS 0,54 g/cm3  i  ŚW 0,69 g/cm3 . O średnim współczynniku kurczliwości, łatwo łupliwe. Zaliczane jest do drewna miękkiego o twardości 28,8 MPa /wg Janki/ na przekroju poprzecznym.

- Wady drewna. Zbieżystość, krzywizny, skręt włókien, sękatość, pęcherze żywiczne, przemieszczenia twardzieli, pęknięcia żywiczne, nieregularny przebieg przyrostów rocznych, drewno reakcyjne, zgnilizna pnia, sinizna, chodniki owadzie, szkody powodowane przez ptaki

- Zastosowanie jako drewno okleinowe, łuszczarskie i tartaczne, celulozowo papiernicze.

ŚWIERK (Picea abies Karst.)

- Drewno z twardzielą niezabarwioną, białe z jasnożółtawym odcieniem i lekko połyskujące. Część bielasta dość szeroka. W drewnie świeżym biel  jaśniejsza od twardzieli jednak w procesie suszenia różnica ta zanika. Słoje dobrze widoczne dzięki ciemniejszemu zabarwieniu wąskiej strefy drewna późnego. Przejście od drewna wczesnego do późnego  łagodne. Rdzeń czerwonobrunatny. Sęki ciemne, w okółkach – /zdrowe / i  zepsute /tabaczne/. Zapach żywiczny.

- Kora początkowo dość ciemna i gładka, drobno łuszcząca się szarobrązowa z odcieniem czerwonawym, u starczych drzew w części odziomkowej płytko spękana.

- Promienie rdzeniowe niejednorodne jednowarstwowe widoczne tylko na przekrojach promieniowych.

- Przewody żywiczne. Nieliczne przewody poziome w promieniach rdzeniowych i pionowe w drewnie późnym w pobliżu drewna wczesnego. Widoczne są na przekroju poprzecznym jako jasne punkty a na podłużnym jako ciemne kreski.

- Właściwości. Drewno umiarkowanie lekkie o gęstości PS 0,46 g/cm3  i  ŚW 0,73 g/cm3 . O małym współczynniku kurczliwości, łatwo łupliwe. Zaliczane jest do drewna bardzo miękkiego o twardości 30,8 MPa /wg Janki/ na przekroju poprzecznym.

- Wady drewna. krzywizny, skręt włókien, przemieszczenia rdzenia, nieregularne przyrosty roczne, pęcherze żywiczne, uskoki włókien, oparzelina, sękatość, drewno reakcyjne, zranienia, zgnilizna, przebarwienia (np. czerwone pręgi-smugi), chodniki owadzie.

- Zastosowanie jako drewno okleinowe, łuszczarskie i tartaczne, rezonansowe.

BUK (Fagus silvatica L.)

- Drewno rozpierzchłonaczyniowe, żółtawobiałe o odcieniu czerwonawym. Słoje dość wyraźne. Drewno beztwardzielowe z często występującą fałszywą  twardzielą o brunatno czerwonym zabarwieniu.

- Kora cienka, gładka barwy popielatoszarej.

- Promienie rdzeniowe jedno i wielowarstwowe na wszystkich przekrojach łatwo dostrzegalne gołym okiem. Na przekroju stycznym kształt połyskujących ciemnobrunatnych soczewek o wysokości 3-5 mm.

- Właściwości. Drewno ciężkie o gęstości PS 0,72 g/cm3  i  ŚW 0,97 g/cm3 . O dużym współczynniku kurczliwości, łatwo łupliwe. Zaliczane jest do drewna bardzo twardego o twardości 75,0 MPa /wg Janki/ na przekroju poprzecznym.

- Wady drewna. Krzywizny, skręt włókien, fałszywa twardziel, guzy, oparzelina, spękania mrozowe, przebarwienia spowodowane przez grzyby, przebarwienia oksydacyjne, zgnilizna, chodniki owadzie.

- Zastosowanie jako drewno okleinowe, łuszczarskie i tartaczne, celulozowo papiernicze, do produkcji węgla drzewnego.

BRZOZA (Betula verrucosa Ehrh.)

- Drewno rozpierzchłonaczyniowe, beztwardzielowe z możliwością wystąpienia  twardzieli fałszywej o ciemniejszym zabarwieniu. Drewno barwy białej o żółtawym odcieniu, połyskujące ze słabo zarysowaną słoistością widoczną na przekroju poprzecznym. Ciemniejsze, błyszczące i liczne na przekroju promieniowym  plamki rdzeniowe w postaci wąskich i krótkich pasemek o zmiennych wymiarach.

- Kora u młodszych drzew gładka, cienka i łuszcząca się okrężnie, biała z licznymi przetchlinkami. W części odziomkowej gruba i spękana popielato czarna.

- Promienie rdzeniowe jednorodne, wąskie z 1-3 rzędów komórek.

- Właściwości. Drewno umiarkowanie lekkie o gęstości PS 0,64 g/cm3  i  ŚW 0,92 g/cm3 . O dużym współczynniku kurczliwości, trudno łupliwe. Zaliczane jest do drewna miękkiego o twardości 47,2 MPa /wg Janki/ na przekroju poprzecznym

- Wady drewna.  Krzywizny, względna ciemna twardziel (tzw. "fałszywa twardziel"), plamki rdzeniowe, pęknięcia mrozowe, zgnilizna, przebarwienia spowodowane zaatakowaniem przez grzyby, chodniki owadzie.

- Zastosowanie jako drewno okleinowe, łuszczarskie i tartaczne, celulozowo papiernicze.

DĄB (Quercus robur L.)

- Drewno pierścieniowo naczyniowe, o zabarwionej twardzieli. Biel zazwyczaj wąski o szerokości 2-5 cm, żółtawobiały, twardziel barwy jasnobrunatnej do ciemnobrunatnej. Możliwość wystąpienia wewnętrznego bielu. Słoje wyraźnie widoczne o dużej różnicy w budowie drewna wczesnego i późnego. Naczynia drewna wczesnego duże o średnicy  do 1 mm,  zmniejszające się w kierunku drewna późnego do średnicy 0,01-0,08 mm. Sęki zepsute o pstrym zabarwieniu tzw. deresze.

- Kora młodszych drzew szara i gładka, u starszych drzew w części odziomkowej ciemnoszara, gruba i głęboko spękana.

- Promienie rdzeniowe w dość znacznych odstępach jaśniejsze od tła dobrze widoczne wszystkich przekrojach.

- Właściwości. Drewno ciężkie o gęstości PS 0,69 g/cm3  i  ŚW 1,06 g/cm3 . O średnim współczynniku kurczliwości, łupliwe. Zaliczane jest do drewna bardzo twardego o twardości 64,4 MPa /wg Janki/ na przekroju poprzecznym

- Wady drewna. krzywizny, przemieszczenia twardzieli, skręt włókien, nieregularny układ słojów rocznych, niepełne twardzielowanie, spękania spowodowane mrozem, rozwidlenia, uszkodzenia przez pioruny, zgnilizna, chodniki owadzie.

- Zastosowanie jako drewno  okleinowe, łuszczarskie i tartaczne.

GRAB (Carpinus betulus L.)

- Drewno rozpierzchło naczyniowe, beztwardzielowe, barwy białej z odcieniem szarym, niekiedy z ciemniejszą fałszywą twardzielą. Układ słojów falisty ze słabo zaznaczoną granicą przyrostów rocznych.

- Kora gładka, popielatoszara często z ciemniejszymi smugami u drzew starszych z nieregularnymi pęknięciami.

- Promienie rdzeniowe liczne widoczne na wszystkich przekrojach barwy jaśniejszej od drewna.

- Właściwości. Drewno bardzo ciężkie o gęstości PS 0,81 g/cm3  i  ŚW 1,06 g/cm3 . O dużym współczynniku kurczliwości, bardzo słabo łupliwe. Zaliczane jest do drewna bardzo twardego o twardości 85,6 MPa /wg Janki/ na przekroju poprzecznym

- Wady drewna.  zbieżystość, krzywizny, skręcenia, widlastość, guzy, przebarwienia oksydacyjne, pęknięcia, zgnilizna, przebarwienia wywołane przez grzyby, chodniki owadzie.

- Zastosowanie jako drewno tartaczne.